Технология нанесения матового акрилового лака на пленку, с патиной

| №п/п | Порядок действия | Рекомендуемые условия | Рецептура смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап. Нанесение акрилового грунта |
| 1. | Нанесение акрилового грунта распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8– 2 мм. Вес мокрого слоя 100-150 г/м | Грунт LAC 0.144 100 в.ч. Отвердитель 003 30 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 6 часов! |
| 2. | Сушка (этажерка) | При t возд = 20º С До нанесения грунта: Не менее 2 часа Не более 16 часов |  |
| Второй этап. Нанесение патины |
| 3. | Нанесение патины распылением (воздушные пистолеты) | Р/возд.= 1,8–2 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,4мм Вес мокрого слоя =80-100 г/м. | Патина GM M048/XXХ 1 в.ч. Ацетон или спирт 1-5 в.ч. Наносить сухим факелом на всю окрашиваемую поверхность или на отдельные места детали. |
| 4. | Снятие патины (ручная). | Скотч-брайт или металлическая вата. |  |
| Третий этап. Нанесение финишного слоя лака |
| 5. | Нанесение акрилового лака распылением | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 –2 мм. Вес мокрого слоя=120-180 г/м | Лак LAC 1.082/ 20 100 в.ч. Отвердитель 003 20 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 6 часов! |
| 6. | Сушка до складирования (этажерка). | При t возд 20º С = 4 часа. |  |