Технология нанесения матовой полиуретановой эмали.

Подготовка поверхности перед окраской - шлифовка зерном  180 по (FEPA)!

| № | Порядок действий | Рекомендуемые условия | Правила смешивания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нанесение грунта-изолятора распылением. | Р/возд.= 2,5–3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,5-1,7 мм. Вес мокрого слоя = 50-80 г/м. | Грунт PU- 0.107 100 в.ч. Отвердитель 024 30 в.ч. Растворитель 50 в.ч. Жизнеспособность 3 часа! |
| 2. | Сушка полная (этажерка). | При t возд = 20º С 30-60 минут. |  |
| 3. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно = 220-240 | Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. |
| 4. | Нанесение белого полиуретанового грунта распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2 мм. Вес мокрого слоя = 150-200 г/м. | Грунт PU-0.202 100 в.ч. Отвердитель 034 50 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 1,5 часа! |
| 5. | Сушка неполная (этажерка). | При t возд = 20º С 40 минут. |  |
| 6. | Нанесение второго слоя белого полиуретанового грунта распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2 мм. Вес мокрого слоя = 150-200 г/м. | Грунт PU-0.202 100 в.ч. Отвердитель 034 50 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 1,5 часа! |
| 7. | Сушка полная (этажерка). | При t возд = 20º С До шлифовки: 1,5 часа |  |
| 8. | Шлифовка (ручная или механическая). | Зерно =280-320 | Желательно шлифовать до полной матовости поверхности. |
| 9. | Нанесение финишного слоя матовой эмали распылением. | Р/возд.= 2,5 – 3 атм. Влажность возд.= 30–70% Температура возд. = 20º С Диаметр форсунки =1,8 – 2 мм. Вес мокрого слоя = 120-150 г/м. | Эмаль PU 5.051/25/ХХХ 100 в.ч. Отвердитель 044 50 в.ч. Растворитель 20 в.ч. Жизнеспособность = 3 часа! |
| 10 | Сушка до складирования (этажерка). | При t возд 20º С = 6 часов. |  |